#### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

СОРТ: 	F1003

НАЗНАЧЕНИЕ и ОСОБЕННОСТИ:	Обеззоленные фильтры 	для качественных анализов

толстые

со средней скоростью фильтрации

ФАСОВКА: 	100 шт фильтров-листов в индивидуальной упаковке

##### РАЗМЕР: 	- Круглые:  21, 25, 42,5, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 150, 185, 240, 270, 320  мм, (

- Листы: 580x580 мм

Партия фильтровальной бумаги обозначается шестью цифрами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Масса 1 м2  (по ISO 536): 	 200 г/м2

Толщина: 	 0,320 мм

Фильтрующая способность: 	55 сек

Скорость фильтрации: 	Средняя

Размер пор: 	5-7 мкм

Сопротивление продавливанию во влажном состоянии  (по ISO 2758): 	>15 кПа

Золы содержание  (по DIN 54370): 	<0,06%

#### ***********************************************************************************************

#### QUALITY CONTROL DATA

Company 	:	CHMLAB GROUP

Grade 	:	F1003

Basis weight [g/m²]	:	200

Filtration time for distilled water [s]	:	55

Wet bursting strength [kPa]	:	>15

Ash content [%]		:	0,06

Departamento de Calidad / Quality Department