#### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

СОРТ: 	F1005

НАЗНАЧЕНИЕ и ОСОБЕННОСТИ:	Обеззоленные фильтры 	для качественных анализов

высокой прочности

с очень медленной скоростью фильтрации

ФАСОВКА: 	100 шт фильтров-листов в индивидуальной упаковке

##### РАЗМЕР: 	- Круглые:  21, 25, 42,5, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 150, 185, 240, 270, 320  мм, (

- Листы: 580x580 мм

Партия фильтровальной бумаги обозначается шестью цифрами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Масса 1 м2  (по ISO 536): 	 84 г/м2

Толщина: 	 0,170 мм

Фильтрующая способность: 	300 сек

Скорость фильтрации: 	Очень Медленная

Размер пор: 	3-5  мкм

Сопротивление продавливанию во влажном состоянии  (по ISO 2758): 	>20 кПа

Золы содержание  (по DIN 54370): 	<0,06%

#### ***********************************************************************************************

#### QUALITY CONTROL DATA

Company 	:	CHMLAB GROUP

Grade 	:	F1005

Basis weight [g/m²]	:	84

Filtration time for distilled water [s]	:	300

Wet bursting strength [kPa]	:	>20

Ash content [%]		:	0,06

Departamento de Calidad / Quality Department